МАРКИ СТАЛЕЙ И ИХ АНАЛОГИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| США (AISI) | СНГ (ГОСТ) | Европа (EN) | Германия (DIN) | Япония (JIS) |
| CF8 (SS304) | 08X18H10 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | SUS 304 |
| CF8M (SS316) | 03X17H14M3 / 04X17H13M2 | 1.4401/1.4408 | X5CrNiMo17-12-2 | SUS 316 |
| CF3 (SS304L) | 03X18H11 | 1.4306 | X2CrNi19-11 | SUS 304L |
| CF3M (SS316L) | 03X17H14M2 / 03X16H15M3 | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | SUS 316L |
| SS321 | 08X18H10T / 12X18H10T | 1.4541 | X10CrNiTi18-9 | SUS 321 |
| SS410 | 12X13 | 1.4006 | X12CrN13 | SUS 410 |
| SS420 | 20X13 | 1.4021 | X20Cr13 | SUS 420J1 |
| SS316Ti | 10X17H13M2T | 1.4571 | X10CrNiMoNb18-12 | SUS316Ti |
| LC1 / LC2 | 09Г2С | 1.5419/1.5638 |  | SB49 |
| A216 Gr. WCB | Сталь 20, 25Л, 30Л |  |  |  |
| A352 Gr. LCC (WCC) | Сталь 20ГЛ | 1.1120 |  |  |
| A352 Gr. LCA | Сталь 25Л | 1.0446 |  |  |
| A352 Gr. LCB | Сталь 30Л |  |  |  |